- Кристалл алюмокалиевых квасцов [KAl(SO4)2·12H2O] – кристаллизуется в форме октаэдра.

- Кристалл сульфата меди [CuSO4·5H2O] – медный купорос образует кристалл, имеющий только один центр симметрии.

МОУ СОШ № 5

Ул. Восточная, 1

г. Светлый Калининградской обл.

( 8 – 401 – 52 – 2 – 14 – 86

SV5S@yandex.ru

© KaravaevaEL, 2007

"АЛМАЗЫ ИЗ ПРОБИРКИ"

## ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА.

- Выращивание монокристаллов поваренной соли, медного купороса, алюмокалиевых квасцов из перенасыщенных водных растворов.

- Наблюдение за скоростью роста монокристаллов, в зависимости от частоты приготовления новых перенасыщенных растворов.

- Изучение особенностей роста монокристаллов правильной формы.

- Изучение формы полученных кристаллов и определение видов дефектов структуры реальных кристаллов.

## ОБОРУДОВАНИЕ И РЕАКТИВЫ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ  МОНОКРИСТАЛЛОВ.

- Химические стаканы, стеклянные палочки, деревянные рейки, х/б нить, набор посуды для водяной бани, фильтровальная бумага, стеклянная воронка.

- Реактивы:

- хлорид натрия NaCl (поваренная соль);

- сульфат меди CuSO4 ∙ 5H2O (медный купорос);

- алюмосульфат калия KAl(SO4)2·12H2O (алюмокалиевые квасцы);

- вода Н2О.

## ПРИГОТОВЛЕНИЕ

## ПЕРЕНАСЫЩЕННЫХ РАСТВОРОВ.

- Избыток соли поместить в химический стакан и залить горячей водой, тщательно перемешать. На дне стакана должна остаться нерастворившаяся соль.

- Отделить раствор от нерастворившейся соли и профильтровать его через 
фильтровальную бумагу.

- Охладить отфильтрованный раствор.

- Привязать затравочный кристаллик соли к хлопчатобумажной нити.

- Если соль в сухом виде содержит очень мелкие кристаллики, то для получения затравочных кристалликов можно заранее опустить нить в перенасыщенный раствор соли. Через несколько дней на нити нарастут множественные кристаллы и их можно будет использовать для получения монокристаллов.

- Прикрепить нить с кристалликом на деревянную планку и погрузить кристаллик в охлажденный перенасыщенный раствор соли.

Поставить всё в прохладное место

(на северное окно или в холодильник).

## ВЫРАЩИВАНИЕ МОНОКРИСТАЛЛОВ.

При выращивании кристалла необходимо поддерживать постоянную температуру и насыщение раствора.

Работа по насыщению раствора:

## РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА.

- Кристалл хлорида натрия [NaCl]

# Text boxes

На фотографии выращенного монокристалла хлорида натрия хорошо видны кубические грани отдельных слоев.

Поваренная соль кристаллизуется в форме куба.

- Вытащить кристалл.

- В раствор добавить избыток соли и нагреть его на водяной бане (см. рисунок).

- Отделить раствор от избытка соли, профильтровать и охладить его.

- Внести в раствор кристалл на нити.

Квасцы кристаллизуются в форме октаэдра.

Дислокации из затравки «наследовались» выращиваемым кристаллом, что привело к образованию такого  красивого монокристалла.

Дислокации из затравки «наследовались» выращиваемым кристаллом, что привело к образованию такого  красивого монокристалла.

Привязать кристаллик к нити и внести его в охлажденный раствор соли.

Отделить раствор от нерастворив-шейся соли и охладить его

Избыток соли залить горячей водой. Размешать